## Slide 1: Čištění surového bioplynu vodní kondenzující membránou
Pavel Izák
Oddělení membránových separačních procesů
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

## Slide 2: Kondenzující vodní membrána na kompozitní RO membráně
Izák P., Poloncarzová M., Vejražka J.: Způsob obohacování bioplynu z čističek odpadních vod nebo ze zemědělské prvovýroby o methan a zařízení k provádění tohoto způsobu. Pat. No. 303106/PV 2010-437. Applied: 10.06.02, Patented: 12.02.23.
Izák P., Poloncarzová M., Vejražka J.: Způsob separace plynné směsi a zařízení k provádění tohoto způsobu. Pat. No. 303107/PV 2010-438. Applied: 10.06.02, Patented: 12.02.23.

## Slide 3: Kondenzující vodní membrána
Změna materiálu – Koch membrána (průmyslově vyráběná), reverzně osmotická membrána
Tenký kompozitní film
  charakterizace: polyamid
  selektivní vrstva
  polysulfon a polyester
  porézní vrstva
  podporující polyamid

## Slide 4
Nasycený bioplyn
Modul 1
Modul 2
Odlučovač a vakuová pumpa
Permeát
Retentát
60,7 % CH4
38,1 % CO2
1,3 % H2O
Nástřik: 386,7 l/h
Retentát 2: 117,2 l/h
Permeát
směsný: 269,4 l/h
Permeát 2: 70,6 l/h
Permeát 1: 198,9 l/h
12,1 % CH4
86,5 % CO2
1,4 % H2O
4,5 % CH4
95,1 % CO2
0,4 % H2O
14,8 % CH4
80,3 % CO2
1,7 % H2O
97,7 % CH4
1,3 % CO2
1,0 % H2O
Schema poloprovozního zařízení

## Slide 5
Při průtoku 400 l/hod se podařilo vyčistit bioplyn na kvalitativní úroveň zemního plynu.
Podařilo se dosáhnout hodnot methanu vyšších než 96 obj.%.
U ostatních nežádoucích sloučenin v bioplynu bylo dosaženo nižších hodnot, než stanoví závazná norma pro biomethan.
Zařízení dosahuje stejných výsledných hodnot biomethanu bez ohledu na druh a původ bioplynu.
Výsledky zkoušek

## Slide 6
Průmyslový prototyp 6 Nm3/h

## Slide 7
2014 Česká hlava, kategorie Technické vědy
Cena ERSTE Bank Corporate banking
Cena Ministerstva životního prostředí
Cena E.ON, kategorie Firma, čistící jednotka na surový bioplyn
Ocenění:

## Slide 8: Konverze sluneční energie v chemickou pomocí štěpení vody
Tzv. „umělý list“ produkuje vodík z vody absorbcí slunečního světla za přítomnosti vhodného katalyzátoru.
Tato reakce se dá popsat následovně:
2H2O = 4H + O2 , 4H = 2H2
Nicméně „umělý list“ se dá zobecnit na produkci chemických sloučenin vůbec.
Tato výroba se dá rozdělit na paliva, pokročilé materiály a další chemii.
Kontaktní osoba: drinek@icpf.cas.cz

## Slide 9: Díky za pozornost
www.icpf.cas.cz
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.